H05BZ5-F H07BZ5-F

充电桩电缆

应用

- 适用于连接电动汽车充电装置与充电基础设施，从而对电动汽车进行电力传输，并配备一定数量的信号线、控制线、电源辅助线等来确保整个充电过程控制准确、操作安全无误。充电电缆一般使用于充电站、停车场、酒店、小区、车库等区域，便携式充电电缆可放置在车内。

特征

•	低附着力

- UV,耐臭氧和耐候性符合EN 50396 和 EN50620

- 耐冷却液、微生物、弱酸碱

•	耐油，符合 IEC 60811-2-1

备注

•	符合 RoHS 标准

•	符合 2014/35/EU 指令（“低电压指令”）CE

•	特殊版本、其他尺寸、横截面、芯线和护套颜色可根据您的要求提供

结构和规范

导体结构	裸铜线

导体等级	符合 IEC 60228  cl. 5 pt. 4

芯线绝缘	XLPO

芯线标识	棕、蓝、黑、灰、黄绿

控制线芯：BK，数字 1、2

整体绞合	分层绞合，退扭工艺

外护套	TPU

护套颜色	黑色（RAL9005）;橙色 (RAL 2004)

额定电压	 300/500V、450/750V

测试电压	 2000V、2500V

弯曲半径 固定	6xd

弯曲半径 移动	10xd

温度等级 固定	-40℃/ +80℃  待测试

温度等级 移动	-30℃ / +80℃

阻燃等级  阻燃符合 IEC60332-1-2

低温冲击： -40lD,无裂纹  等报告

热冲击： 150*0/1 h无裂纹

耐油： IRM902,100t*168h 抗拉强度变化量 < ±40%,
伸长率变化 < ± 30%

耐酸碱: 168h, 抗拉强度变化度 w30%; 伸长100%

产品标识    Aein bei ke   SHANGHAI  AEIN  WIRE ＆ CABLE  CO.,LTD   型号  规格 电压   CE 拖链标志  米标  按认证要求

| 物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANU06.01.03.001.50.01.000.50B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋1X0.5 | 31/0.25 | 8.5 | 128.10 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.001.50.02.000.50B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋2X0.5 | 31/0.25 | 8.8 | 138.21 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.001.50.01.000.75B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋1X0.75 | 31/0.25 | 8.6 | 132.11 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.001.50.02.000.75B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋2X0.75 | 31/0.25 | 9 | 146.41 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.001.50.01.001.00B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋1X1 | 31/0.25 | 8.7 | 136.04 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.001.50.02.001.00B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X1.5＋2X1 | 31/0.25 | 9.2 | 154.51 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.01.000.50B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋1X0.5 | 51/0.25 | 9.4 | 169.65 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.02.000.50B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋2X0.5 | 51/0.25 | 9.6 | 177.94 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.01.000.75B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋1X0.75 | 51/0.25 | 9.5 | 173.90 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.02.000.75B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋2X0.75 | 51/0.25 | 9.8 | 186.59 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.01.001.00B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋1X1 | 51/0.25 | 9.7 | 180.58 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.01.03.002.50.02.001.00B | H05BZ5-F | 300/500V | 3X2.5＋2X1 | 51/0.25 | 10 | 195.11 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋1X0.5 | 31/0.25 | 8.8 | 134.49 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋2X0.5 | 31/0.25 | 9.1 | 144.85 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋1X0.75 | 31/0.25 | 9 | 140.92 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋2X0.75 | 31/0.25 | 9.4 | 155.65 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋1X1 | 31/0.25 | 9.1 | 144.96 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.001.50.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X1.5＋2X1 | 31/0.25 | 9.5 | 161.48 | 13.3Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋1X0.5 | 51/0.25 | 9.7 | 176.69 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋2X0.5 | 51/0.25 | 9.9 | 185.16 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋1X0.75 | 51/0.25 | 9.9 | 183.60 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋2X0.75 | 51/0.25 | 10.2 | 201.34 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋1X1 | 51/0.25 | 10 | 187.88 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.002.50.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X2.5＋2X1 | 51/0.25 | 10.3 | 207.41 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋1X0.5 | 51/0.25 | 10.9 | 230.94 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋2X0.5 | 51/0.25 | 11.1 | 240.13 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋1X0.75 | 51/0.25 | 11.1 | 238.58 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋2X0.75 | 51/0.25 | 11.3 | 249.66 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋1X1 | 51/0.25 | 11.2 | 243.22 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.04.002.50.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X2.5＋2X1 | 51/0.25 | 11.4 | 256.03 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋1X0.5 | 51/0.25 | 12.4 | 292.60 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋2X0.5 | 51/0.25 | 12.8 | 307.28 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋1X0.75 | 51/0.25 | 12.5 | 297.68 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋2X0.75 | 51/0.25 | 12.9 | 314.22 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋1X1 | 51/0.25 | 12.6 | 302.67 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.05.002.50.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X2.5＋2X1 | 51/0.25 | 13.1 | 324.42 | 7.98Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋1X0.5 | 82/0.25 | 11.1 | 251.79 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋2X0.5 | 82/0.25 | 11.1 | 255.13 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋1X0.75 | 82/0.25 | 11.2 | 256.53 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋2X0.75 | 82/0.25 | 11.1 | 258.70 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋1X1 | 82/0.25 | 11.3 | 261.20 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.004.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X4＋2X1 | 82/0.25 | 11.1 | 262.06 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋1X0.5 | 82/0.25 | 12.2 | 313.54 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋2X0.5 | 82/0.25 | 12.4 | 323.41 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋1X0.75 | 82/0.25 | 12.4 | 321.85 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋2X0.75 | 82/0.25 | 12.7 | 334.95 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋1X1 | 82/0.25 | 12.4 | 323.53 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.04.004.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X4＋2X1 | 82/0.25 | 12.7 | 338.30 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋1X0.5 | 82/0.25 | 13.9 | 396.04 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋2X0.5 | 82/0.25 | 14.1 | 406.71 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋1X0.75 | 82/0.25 | 14 | 401.50 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋2X0.75 | 82/0.25 | 14.2 | 414.01 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋1X1 | 82/0.25 | 14.1 | 406.84 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.05.004.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X4＋2X1 | 82/0.25 | 14.4 | 424.87 | 4.95Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋1X0.5 | 123/0.25 | 12.6 | 340.25 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋2X0.5 | 123/0.25 | 12.6 | 343.60 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋1X0.75 | 123/0.25 | 12.6 | 342.04 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋2X0.75 | 123/0.25 | 12.6 | 347.17 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋1X1 | 123/0.25 | 12.6 | 343.72 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.006.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X6＋2X1 | 123/0.25 | 12.6 | 350.52 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋1X0.5 | 123/0.25 | 13.9 | 425.42 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋2X0.5 | 123/0.25 | 13.9 | 428.77 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋1X0.75 | 123/0.25 | 13.9 | 427.21 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋2X0.75 | 123/0.25 | 14.1 | 439.72 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋1X1 | 123/0.25 | 14.1 | 436.26 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.04.006.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X6＋2X1 | 123/0.25 | 14.3 | 450.53 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋1X0.5 | 123/0.25 | 15.7 | 535.27 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋2X0.5 | 123/0.25 | 15.8 | 542.74 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋1X0.75 | 123/0.25 | 15.8 | 541.19 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋2X0.75 | 123/0.25 | 15.9 | 550.46 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋1X1 | 123/0.25 | 15.9 | 547.01 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.05.006.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X6＋2X1 | 123/0.25 | 16.1 | 562.22 | 3.30Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋1X0.5 | 77/0.4 | 15.4 | 518.68 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋2X0.5 | 77/0.4 | 15.4 | 522.02 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋1X0.75 | 77/0.4 | 15.4 | 520.46 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋2X0.75 | 77/0.4 | 15.4 | 525.59 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋1X1 | 77/0.4 | 15.4 | 522.13 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.010.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X10＋2X1 | 77/0.4 | 15.4 | 528.95 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋1X0.5 | 77/0.4 | 16.9 | 650.52 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋2X0.5 | 77/0.4 | 16.9 | 653.85 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋1X0.75 | 77/0.4 | 16.9 | 652.30 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋2X0.75 | 77/0.4 | 16.9 | 657.43 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋1X1 | 77/0.4 | 16.9 | 653.97 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.04.010.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X10＋2X1 | 77/0.4 | 16.9 | 660.78 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋1X0.5 | 77/0.4 | 18.7 | 801.65 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋2X0.5 | 77/0.4 | 18.7 | 804.99 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋1X0.75 | 77/0.4 | 18.7 | 803.43 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋2X0.75 | 77/0.4 | 18.7 | 808.56 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋1X1 | 77/0.4 | 18.7 | 805.10 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.05.010.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X10＋2X1 | 77/0.4 | 18.7 | 811.92 | 1.91Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋1X0.5 | 126/0.4 | 18.2 | 762.73 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋2X0.5 | 126/0.4 | 18.2 | 766.07 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋1X0.75 | 126/0.4 | 18.2 | 764.52 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋2X0.75 | 126/0.4 | 18.2 | 769.63 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋1X1 | 126/0.4 | 18.2 | 766.20 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.016.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X16＋2X1 | 126/0.4 | 18.2 | 772.99 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋1X0.5 | 126/0.4 | 20.2 | 980.19 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋2X0.5 | 126/0.4 | 20.2 | 983.53 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋1X0.75 | 126/0.4 | 20.2 | 981.97 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋2X0.75 | 126/0.4 | 20.2 | 987.10 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋1X1 | 126/0.4 | 20.2 | 983.65 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.04.016.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X16＋2X1 | 126/0.4 | 20.2 | 990.45 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋1X0.5 | 126/0.4 | 22.4 | 1211.38 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋2X0.5 | 126/0.4 | 22.4 | 1214.72 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋1X0.75 | 126/0.4 | 22.4 | 1213.16 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋2X0.75 | 126/0.4 | 22.4 | 1218.29 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋1X1 | 126/0.4 | 22.4 | 1214.83 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.05.016.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X16＋2X1 | 126/0.4 | 22.4 | 1221.65 | 1.21Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋1X0.5 | 189/0.4 | 22.3 | 1175.36 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋2X0.5 | 189/0.4 | 22.3 | 1178.70 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋1X0.75 | 189/0.4 | 22.3 | 1177.15 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋2X0.75 | 189/0.4 | 22.3 | 1182.27 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋1X1 | 189/0.4 | 22.3 | 1178.82 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.025.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X25＋2X1 | 189/0.4 | 22.3 | 1185.62 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋1X0.5 | 189/0.4 | 24.9 | 1505.28 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋2X0.5 | 189/0.4 | 24.9 | 1508.62 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋1X0.75 | 189/0.4 | 24.9 | 1507.07 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋2X0.75 | 189/0.4 | 24.9 | 1512.20 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋1X1 | 189/0.4 | 24.9 | 1508.74 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.04.025.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X25＋2X1 | 189/0.4 | 24.9 | 1515.56 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋1X0.5 | 189/0.4 | 27.6 | 1861.58 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋2X0.5 | 189/0.4 | 27.6 | 1864.92 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋1X0.75 | 189/0.4 | 27.6 | 1863.37 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋2X0.75 | 189/0.4 | 27.6 | 1868.49 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋1X1 | 189/0.4 | 27.6 | 1865.04 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.05.025.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X25＋2X1 | 189/0.4 | 27.6 | 1871.85 | 0.780Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋1X0.5 | 266/0.4 | 25.5 | 1577.96 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋2X0.5 | 266/0.4 | 25.5 | 1581.30 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋1X0.75 | 266/0.4 | 25.5 | 1579.75 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋2X0.75 | 266/0.4 | 25.5 | 1584.87 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋1X1 | 266/0.4 | 25.5 | 1581.42 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.03.035.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 3X35＋2X1 | 266/0.4 | 25.5 | 1588.23 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋1X0.5 | 266/0.4 | 28.4 | 2019.44 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋2X0.5 | 266/0.4 | 28.4 | 2022.78 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋1X0.75 | 266/0.4 | 28.4 | 2021.22 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋2X0.75 | 266/0.4 | 28.4 | 2026.35 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋1X1 | 266/0.4 | 28.4 | 2022.89 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.04.035.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 4X35＋2X1 | 266/0.4 | 28.4 | 2029.71 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.01.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋1X0.5 | 266/0.4 | 31.7 | 2529.78 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.02.000.50B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋2X0.5 | 266/0.4 | 31.7 | 2533.12 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.01.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋1X0.75 | 266/0.4 | 31.7 | 2531.57 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.02.000.75B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋2X0.75 | 266/0.4 | 31.7 | 2536.70 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.01.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋1X1 | 266/0.4 | 31.7 | 2533.24 | 0.554Ω/KM |
| ANU06.02.05.035.00.02.001.00B | H07BZ5-F | 450/750V | 5X35＋2X1 | 266/0.4 | 31.7 | 2540.06 | 0.554Ω/KM |